План контроля тары и упаковки

| Номенклатура | Контролируемые показатели |  |  |  |  |  | Обозначение НД | Место записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид |  | Масса нетто с крышкой, кг, не менее | Герметичность | Прочность на удар при свободном падении | Контроль стойкости к горячей воде, °С |  |  |
|  | Цвет | Поверхность |  |  |  |  |  |  |
| Бутыль 1 л | Белый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,05 | На боку Под углом | 1 падение на дно без разрушения и течи | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
| Ведро п/э 1 л | Белый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,049 | На крышке | - | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
| Ведро п/э 5 л | Белый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,18 | На крышке | - | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
| Ведро п/э 10 л | Белый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,40 | На крышке | - | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
| Канистра 5л | Оранжевый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,20 | На боку Под углом Осмотр крышки после вскрытия канистры: крышка без деформаций, прокладка ровная, без надрывов | 1 падение на дно без разрушения и течи | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
|  | Белый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,19 |  | 1 падение на дно без разрушения и течи | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
| Канистра 10л | Оранжевый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,38 | На боку Под углом Осмотр крышки после вскрытия канистры: крышка без деформаций, прокладка ровная, без надрывов | 1 падение на дно без разрушения и течи | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
|  | Белый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,44 |  | 1 падение на дно без разрушения и течи | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
|  | Синий | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,38 |  | 1 падение на дно без разрушения и течи | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
| Канистра п/э 21,5л | Белый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,76 | На боку Под углом Осмотр крышки после вскрытия канистры: крышка без деформаций, прокладка ровная, без надрывов | 1 падение на дно без разрушения и течи | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
| Канистра 26,5 л с натуральной пробкой | Бесцветный | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 1,0 | На боку Под углом Осмотр крышки после вскрытия канистры: крышка без деформаций, прокладка ровная, без надрывов | 1 падение на дно без разрушения и течи | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
| Контейнер 2л | Белый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,08 | На крышке | - | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
| Контейнер 11л | Белый | Чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов | 0,38 | На крышке | - | 70±5 | Методика №38 | Форма 09-01 |
| Куб ЕВРО 1000 л (контроль каждой тарной единицы) | Белый | Новый. Отсутствуют следы использования. Поверхность: чистая, гладкая, сухая, без сквозных отверстий и сколов, отсутствуют вмятины и деформации. Металлическая обрешетка целая, без дефор-маций и повреждений. Конт-роль наличия на каждом кубе фольги на сливном кране | 60+/-10 | - | - | - | - | Форма 09-01 |

| Номенклатура | Контролируемые показатели |  |  |  |  |  |  | Обозначение НД | Место записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид |  |  |  | Герметичность сварных швов | Прочность сварных швов при растяжении | Стойкость к механическим повреждениям |  |  |
|  | Цвет | Поверхность | Сварные швы | Печать |  |  |  |  |  |
| Асептический пакет с пробкой | Серебристый | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | Герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок | - | Герметичны, воду не пропускают | Не рвется | Равномерно растягивается без образования трещин, допускается прорыв поверхности пакета без образования трещин | Методика №79 | Форма 09-01 |
| Мешки бумажные | Наружный слой: белый | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | - | - | - | - | - | - | Форма 09-01 |
| Мешки бумажные коричневые | Наружный слой: коричневый | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | - | - | - | - | - | - | Форма 09-01 |
| Пакет вакуумный 20*35 | Прозрачный | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | Герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок | - | Герметичны, воду не пропускают | Не рвется | Равномерно растягивается без образования трещин, допускается прорыв поверхности пакета без образования трещин | Методика №79 | Форма 09-01 |
| Пакет вакуумный 35*50 | Прозрачный | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | Герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок | - | Герметичны, воду не пропускают | Не рвется | Равномерно растягивается без образования трещин, допускается прорыв поверхности пакета без образования трещин | Методика №79 | Форма 09-01 |
| Пакет вакуумный 50*95 (вставка для бумажного пакета) | Прозрачный | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | Герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок | - | Герметичны, воду не пропускают | Не рвется | Равномерно растягивается без образования трещин, допускается прорыв поверхности пакета без образования трещин | Методика №79 | Форма 09-01 |
| Пакет ПВД 40*80 | Прозрачный | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | Герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок | - | Герметичны, воду не пропускают | Не рвется | Равномерно растягивается без образования трещин, допускается прорыв поверхности пакета без образования трещин | Методика №79 | Форма 09-01 |
| Пакет ПВД 80*110 | Прозрачный | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | Герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок | - | Герметичны, воду не пропускают | Не рвется | Равномерно растягивается без образования трещин, допускается прорыв поверхности пакета без образования трещин | Методика №79 | Форма 09-01 |
| Пакет фольгированный без логотипа 1000 г | Серебристый | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | Герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок | - | Герметичны, воду не пропускают | Не рвется | Равномерно растягивается без образования трещин, допускается прорыв поверхности пакета без образования трещин | Методика №79 | Форма 09-01 |
| Пакет фольгированный с логотипом 1000 г | Серебристый | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | Герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок | Четкая, легко читаемая, некрасящаяся. Без загрязнения или пятен от печатной краски, затрудняющих чтение надписей и искажающих рисунки, отслоение краски | Герметичны, воду не пропускают | Не рвется | Равномерно растягивается без образования трещин, допускается прорыв поверхности пакета без образования трещин | Методика №79 | Форма 09-01 |
| Пакет металлизирован-ный 10 кг | Серебристый | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | Герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок | - | Герметичны, воду не пропускают | Не рвется | Равномерно растягивается без образования трещин, допускается прорыв поверхности пакета без образования трещин | Методика №79 | Форма 09-01 |
| Пакет металлизирован-ный 25 кг | Серебристый | Не допускаются трещины, разрывы и отверстия | Герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок | - | Герметичны, воду не пропускают | Не рвется | Равномерно растягивается без образования трещин, допускается прорыв поверхности пакета без образования трещин | Методика №79 | Форма 09-01 |
| Этикетка | - | Хороший клеевой слой. Снятие с упаковки с приложением усилия | - | Четкая, легко читаемая, без загрязнения или пятен от печатной краски | - | - | Печать не должна стираться | Методика №79 | Форма 09-01 |