Введено в действие с 17.02.2023

Методика №38

Порядок проведения контроля упаковочных материалов

Область применения.

Данная методика применяется для контроля качества тары.

Сущность метода.

Метод основан на измерении физических параметров и свойств тары.

Условия проведения анализа.

При подготовке и проведении анализа должны быть соблюдены следующие условия:

Температура окружающего воздуха – от 10ºС до 35ºС

Относительная влажность воздуха от – 40% до 95%

Средства измерения, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы.

Для проведения анализа используют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы:

Весы технические

Вода

Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающим необходимую точность измерений.

Подготовка образцов красителей.

Для испытаний произвести выборку пяти единиц тары каждой партии. Перед испытанием образцы тары кондиционируют не менее 3 ч при температуре (22±4) °С и относительной влажности (65±5)%.

Проведение анализа.

Контроль внешнего вида.

Внешний вид, качество поверхности и покрытий, маркировку проверяют визуально без применения увеличительных приборов.

6.1.1. Требования к внешнему виду.

6.1.1.1. Цвет тары должен соответствовать образцу - эталону цвета.

6.1.1.2. Поверхность тары должна быть чистой, гладкой, сухой, без сквозных отверстий, трещин и сколов

Допускаются:

- неглубокие царапины, а также следы от конденсата, не ухудшающие внешнего вида тары;

- утяжины на поверхности тары, если это обусловлено конструкцией изделия;

- инородные включения, не превышающие половину толщины стенки тары и не ухудшающие внешнего вида тары или находящиеся в области нанесения этикетки;

- следы течения перламутровых красителей.

Не допускаются:

- излишки материала, оставшиеся на кромках изделия, нарушающие герметичность упаковки;

- излишки материала, оставшиеся на кромках изделия, влияющие на устойчивость тары;

- деформация поверхности тары, ухудшающая внешний вид тары.

Контроль массы.

Средства контроля и вспомогательные устройства - в соответствии со стандартами или технической документацией на конкретные виды тары.

Порядок подготовки и проведение контроля:

Каждый образец взвешивают на весах.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение всех измерений.

Контроль герметичности тары.

Образец тары заполняют водой температурой (22±4) °С до объема, составляющего не менее 95% объема под укупорочное средство, удаляют следы воды с внешней поверхности тары и плотно укупоривают.

Укупоренный образец помещают на фильтровальную бумагу в положении, указанном в таблице 2.

Таблица 1 - Положение тары при контроле герметичности

Вид тары 	Положение тары при проведении испытаний

на боку 	на горловине/крышке 	под углом

Банки	-	+	+

Ведра	-	+	-

Бутылки	+	-	+

Канистры	+	-	+

Примечания

1 Знак "+" означает, что показатель проверяют, знак "-" - не проверяют.

В таком положении испытуемые образцы выдерживают в течение 2 ч.

Отсутствие следов воды на фильтровальной бумаге свидетельствует о герметичности тары.

Контроль прочности на удар при свободном падении.

Порядок подготовки к проведению контроля.

hП

8

љ

4

@

葠͓摧૿r

–

љ

2

4

@

#@

hь

愀Ĥ摧૿r

愀Ĥ摧૿r

愀Ĥ摧૿r

愀Ĥ摧૿r

愀Ĥ摧૿r

ਁ氃䈀ϖĀ愁϶O瑹૿r਀Образец тары заполняют водой температурой (22±4) °С до объема под укупорочное средство, удаляют следы воды с внешней поверхности тары и плотно закрывают укупорочным средством.

Образец, подготовленный к испытаниям, поднимают на заданную по таблице 3 высоту, которая определяется как кратчайшее расстояние между самой низкой точкой образца и поверхностью ударной плиты.

Таблица 2

Вместимость тары, дм 	Высота падения, м, не менее

До 	0,5 	включ.

1,0

Св.	0,5 	"	1,5 	"

0,9

"	1,5 	"	5,0 	"

0,8

"	5,0 	"	10,0 	"

0,7

"	10,0 	"	12,0 	"

0,6

"	12,0 	"	30,0 	"

0,5

Тара должна выдерживать одно падение на дно без разрушения и течи, если иное не указано в стандартах или технической документации на конкретные виды тары.

Примечание: Контроль прочности на удар при свободном падении для ведер не производится.

6.4.2. Порядок проведения контроля.

Образец тары сбрасывают один раз на дно. Тару считают выдержавшей испытания, если на образцах не наблюдают механических повреждений, приводящих к потере герметичности, контролируемой по отсутствию течи. Деформации, не приводящие к потере герметичности, не учитывают.

Контроль стойкости к горячей воде.

Используемое оборудование, средства контроля и вспомогательные устройства - в соответствии со стандартами или технической документацией на конкретные виды тары.

Испытуемый образец заполняют водой температурой (70±5) °С до объема, составляющего не менее 95% объема под крышку, удаляют следы воды с внешней поверхности тары, плотно закрывают укупорочным средством и оставляют в помещении с температурой (22±4) °С до полного остывания воды.

После испытания образец тары должен остаться без видимых изменений по боковой поверхности. Допускается втягивание дна и укупорочного средства (крышки), не приводящее к нарушению герметичности.

В случае испытания окрашенной тары вода не должна окрашиваться.

В стандартах и технической документации на конкретные виды тары в зависимости от используемого полимерного материала для испытания может быть установлена другая температура, но не менее 50 °С.

Контроль вскрытия тары

Образец тары закрывают крышкой. Затем тару открывают. При открытии контрольное кольцо должно остаться на горлышке тары.

Контроль маркировки тары.

1. Проверить наличие знаков:

Наличие знаков обязательно!

2. Проверить состав тары:

Состав тары, указанный на таре, должен соответствовать составу, указанному в документах.

Обработка результатов.

Результаты контроля регистрируют в рабочем журнале, указывая:

- наименование и условное обозначение тары;

- вместимость тары;

- наименование материала, из которого изготовлена тара;

- номер партии;

- дата изготовления;

- объем партии;

- результаты испытаний.

Разработал:

Технолог по применению и разработкам Керн И.В.

Согласовал:

РСРПиКК				 					Гусева Т.А.

PAGE

АО «ЭКО РЕСУРС»	Методы контроля качества

Методика № 38

Издание №3	Лист:    PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT  4

Листов:   NUMPAGES  \* Arabic  \* MERGEFORMAT  5

АО «ЭКО РЕСУРС»	Методы контроля качества

Методика № 38	Издание

№ 3	«УТВЕРЖДАЮ»

Лист: 1

_______

«16» февраля 2023 г.

Листов:   SECTIONPAGES   \* MERGEFORMAT  5